品質管理チェックシート≪木造≫

まもりすまい保険設計施工基準に加え、次のＡまたはＢのタイプに適合する設計・施工いただくことで、広島センターすまいる倶楽部設計施工基準に適合します。

Ａタイプ：基礎高400㎜＋外壁通気構法とするタイプ

| 基礎高さ | ＧＬ＋400㎜以上（品質管理基準第5条） |
| --- | --- |
| 外壁通気工法 | 外壁通気構法 |

Ｂタイプ：住宅性能評価基準の劣化対策等級２相当以上とするタイプ

| 基礎高さ | □ＧＬ＋４00㎜以上（品質管理基準第５条） |
| --- | --- |
| 外壁の軸組等の 防腐・防蟻 （右記のいずれか） | □外壁通気構法 |
|  | □ＧＬ１ｍの範囲 | 柱：□薬剤処理 □小径12㎝以上 □耐久性区分Ｄ1 のいずれか |
|  |  | 柱以外の軸組材： □薬剤処理 □耐久性区分Ｄ1 のいずれか |
|  |  | 合板：□薬剤処理 |
| 土台の防腐・防蟻対策 | 土台に接する外壁下部に水切設置 |
|  | 薬剤処理（Ｋ3以上） 耐久性区分Ｄ1 のいずれか |
| 浴室・脱衣室の防水(右記のいずれか) | 防水上有効な仕上げ |
|  | ユニットバス設置 |
| 地盤の防蟻 （右記のいずれか） | ベタ基礎採用 |
|  | 地盤の薬剤処理 |
| 床下の防湿・換気 ※基礎断熱工法等の場合を除く | 60㎜以上の防湿コンクリート（ベタ基礎等）又は 0.1㎜以上の防湿フィルム |
|  | 換気口の設置 |
| 小屋裏換気 （右記のいずれか） ※屋根断熱工法等の場合を除く | 小屋裏（妻壁）給排気 1/300以上 |
|  | 軒裏給排気 1/250以上 |
|  | 軒裏又は小屋裏給気＋小屋裏排気 1/900以上 |
|  | 軒裏又は小屋裏給気＋排気塔排気 給気口 1/900以上 排気口1/1600以上 |

品質管理チェックシート≪RC・SRC造≫

まもりすまい保険設計施工基準に加え、以下に適合する設計・施工いただくことで、広島センターすまいる倶楽部設計施工基準に適合します。

□コンクリートの品質等

| 部 位 | 仕 様 |
| --- | --- |
| 使用するセメント （右記のいずれか） | □ポルトランドセメント（日本工業規格R5210) □フライアッシュセメント（日本工業規格R521３) □高炉セメント（日本工業規格R521１) |
| コンクリートのスランプ （右記のいずれか） | □コンクリート強度が33N／㎟未満：18cm以下 □コンクリート強度が33N／㎟以上：21cm以下 |
| コンクリートの単位水量 | □185kg／㎥以下 |
| コンクリート中の空気量 | □４％～6％ （※日最低気温の平滑平均値の年間極値が0℃を下回る場合） |

□最少かぶり厚さ （A欄、B欄のいずれかによる）

| 部 位 | 仕 様 |
| --- | --- |
|  | □A | □B |
| 普通コンクリートの水セメント比 | □55％以下 | □60％以下 |
| 直接土に接しない部分 | 耐力壁以外の壁、床、屋根 | 屋 内 | 20ｍｍ以上 | 30mm以上 |
|  |  | 屋 外 | 30mm以上 | 40mm以上 |
| 直接土に接する部分 | 耐力壁、柱、梁 | 屋 内 | 30mm以上 | 40mm以上 |
|  |  | 屋 外 | 40mm以上 | 50mm以上 |
| 直接土に接する部分 | 壁、柱、梁、基礎の立ち上がり部分 | 40mm以上 | 50mm以上 |
|  | 基礎（立上が部分、捨てコンクリート部分を除く） | 60mm以上 | 70mm以上 |

※外壁、屋根で屋外に面する部位をタイル貼り、モルタル塗り、外断熱工法による仕上げとする場合は、屋外側の部分に限り10ｍｍ減ずることができる。

品質管理チェックシート≪S造≫

まもりすまい保険設計施工基準に加え、以下に適合する設計・施工いただくことで、広島センターすまいる倶楽部設計施工基準に適合します。

□防錆措置

＜構造耐力上主要な部分（柱、はり、筋かい）＞

| 部 位 | 仕 様 |
| --- | --- |
| 最下階の柱脚部 | ｺﾝｸﾘｰﾄに埋設される | ｺﾝｸﾘｰﾄの上端から 下方１０㎝～上方１ｍ | 最小厚：９㎜以上 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ１回以上塗装 |
|  | 上記以外 | 当該鋼材下端から 上方1ｍの範囲 |  |
| 上記以外（右記のいずれか） | 最小厚：９㎜以上 最小厚6㎜以上ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ１回以上 |

＜構造耐力上主要な部分（柱、はり、筋かい以外）＞

| 部 位 | 仕 様 |
| --- | --- |
| 柱、はり、筋かい以外（右記のいずれか） | 最小厚：９㎜以上 鉛系さび止め塗料2回以上塗布 |

□防湿措置（べた基礎の場合を除く）

| 部 位 | 仕 様 |
| --- | --- |
| 床下地面（右記のいずれか） | □床下地面全体に厚さ6㎝以上のコンクリートを打設 打設前の床下は十分突き固める □床下地面全体に防湿フィルム(JISA6930,JISZ1702,JISK6781に適合で厚さ0.1㎜以上)を敷き詰める。 防湿フィルムの重ね幅は15㎝以上とし、防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はｺﾝｸﾘｰﾄ押さえとする |

□床下換気（床下に空間が生じる場合（基礎断熱施工の場合を除く））

| 部 位 | 仕 様 |
| --- | --- |
| 外周部 （右記のいずれか） | □有効面積：300㎡以上、間隔：４ｍ以内 □ねこ土台：１ｍ当たり75㎠以上 |

□小屋裏換気（小屋裏空間が生じない時、屋根面に断熱材を施工する場合を除く）

| 部 位 | 仕 様 |
| --- | --- |
| 小屋裏換気 | 換気口の設置 | □独立した小屋裏ごとに２か所以上 |
|  | 有効面積（右記のいずれか） | □両妻壁に設置 | 有効換気面積：天井面積の1/300以上 |
|  |  | □軒裏に設置 | 有効換気面積：天井面積の1/250以上 |
|  |  | □軒裏換気、妻壁排気を設置 | □垂直距離で９０㎝以上離す □それぞれの換気孔面積：天井面積の1/900以上 |
|  |  | □器具を用いた排気孔、軒裏給気孔 | □排気孔面積：天井面積の1/1600以上 □給気孔面積：天井面積の1/900以上 |
|  |  | □軒裏給気孔を設置 | □排気孔面積：天井面積の1/1600以上 □給気孔面積：天井面積の1/900以上 |